Паспорт сканирования волокна № PS-212983-1

Дата сканирования – 2021-12-13 16-28-51

Дата формирования паспорта – 10.02.2022 10:34:07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Значение** |
|  | Средневзвешенный диаметр по длине, мкм | 154,5 |
|  | Относительное среднее значение некруглости по длине, % | 3,48 |
|  | Среднеквадратическое отклонения диаметра по длине, мкм | 0,59 |
|  | Максимальное значение диаметра, мкм | 156,34 |
|  | Минимальное значение диаметра, мкм | 136,2 |
|  | Максимальная площадь среза, мкм2 | 0 |
|  | Минимальная площадь среза, мкм2 | 0 |
|  | Медианная площадь среза, мкм2 | 0 |

1. Срезы, а – максимум площади, б – минимум площади, в - медианная площадь;

<squereSlicePictures\_1> <squereSlicePictures\_2> <squereSlicePictures\_3>

1. Карта дефектов;

<mapDeffect>

1. Путь к файлу сканирования геометрии:

<fileScanGeometry>

1. Путь к файлу сканирования дефектов:

<fileScandeffect>

1. Путь к файлу измерений спектров пропускания/отражения:

<fileSpectr>

1. Список дефектов:

<groupsDeffect>

Оператор Иванов Иван Иванович