Паспорт сканирования волокна № PS-212983-1

Дата формирования паспорта – 2021-12-13 16-28-51.

1. Средневзвешенный диаметр по длине – 154,49 мкм.
2. График средних значений по срезам от длины:
3. Относительное среднее значение некруглости по длине – 3,48 %.
4. Среднеквадратическое отклонения диаметра по длине - 0,59 мкм
5. Максимальное значение диаметра –156,33мкм.
6. Минимальное значение диаметра –136,19мкм.
7. Путь к файлу сканирования геометрии:

D:\Project\parsing\_csv\_to\_msword\Доки\2021-12-03 15-39-03-7750.csv

1. Путь к файлу сканирования дефектов:

D:\Project\parsing\_csv\_to\_msword\Доки\2021-12-13 16-28-51-2023.csv

1. Путь к файлу измерений спектров пропускания/отражения:

D:\Project\parsing\_csv\_to\_msword\Доки\ПМ СПВ.DOCX

Оператор Иванов Иван Иванович