Паспорт сканирования волокна № PS-212983-1

Дата формирования паспорта – 2021-12-13 16-28-51

1. Средневзвешенный диаметр по длине – 154,5 мкм.
2. График средних значений по срезам от длины:
3. Относительное среднее значение некруглости по длине – 3,48 %.
4. Среднеквадратическое отклонения диаметра по длине - 0,59 мкм
5. Максимальное значение диаметра –156,34мкм.
6. Минимальное значение диаметра –136,2мкм.
7. Путь к файлу сканирования геометрии:

<fileScanGeometry>

1. Путь к файлу сканирования дефектов:

[D:\Git\parsing\_csv\_to\_msword\Доки\defects2021-12-17 17-28-36-9025.csv](file:///D:\Git\parsing_csv_to_msword\Доки\defects2021-12-17%2017-28-36-9025.csv)

1. Путь к файлу измерений спектров пропускания/отражения:

<fileSpectr>

Оператор Иванов Иван Иванович